## Slide 1
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 4,000
Date : 2019/04/12
Pixel : 1280 x 960
006
Acquisition Condition
Instrument : 8530F
Volt : 15.00 kV
Current : 14.97 nA
Process Time : T1
Live time : 9.47 sec.
Real Time : 10.00 sec.
DeadTime : 5.00 %
Count Rate : 15376.00 CPS
CaO O Na2O MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O Cr2O3 FeO
001 0.44 0.00 0.87 27.32 0.84 52.45 18.08
002 1.75 0.00 1.39 25.01 4.02 44.63 0.79 0.85 21.56
003 2.44 0.00 1.63 28.08 3.61 46.43 0.07 17.74
004 1.64 0.00 1.35 27.26 3.26 50.35 0.53 0.05 15.57
005 1.63 0.00 1.52 28.22 3.19 49.82 0.66 14.96
006 1.21 0.00 2.58 19.01 7.31 56.71 0.36 12.82
Average 1.52 0.00 1.56 25.82 3.71 50.07 0.66 0.16 0.85 16.79
Deviation 0.66 0.00 0.57 3.53 2.09 4.30 0.13 0.18 0.00 3.03